3M 電氣絕緣膠帶之UL認可(產品類別OANZ2)規格

3M 電氣絕緣膠帶之UL認可(產品類別OANZ2)規格 使用溫度; 膠帶編號; 種類; UL檔案. 不超過130℃; 1; Epoxy Film; E17385. 44,44A,44D-A,44T-A; PET Film + 不織布; E17385. 5, 56, 57, 74, 75, 1318-1, 1318-2, 1350F-1, 1350F-2, 1350T-1, 1350T-3, 1351T-1, 1351-1, 1351-2; PET Film; E17385. 不超過150℃; 27, 79; 玻璃布; E17385. 不超過155℃; Super 10, Super 20; Epoxy Film; E17385. 79FR; 玻璃布; E17385. 1205; Polyimide Film; E17385. 不超過180℃; 1218, 92; Polyimide Film; E17385. 60, 61; PTEE Film; E17385. 不超過200℃; 69; 玻璃布; E17385. 不超過220℃; PIA220; Polyimide Film; E305006.