3M 耐高溫膠帶

3M耐高溫膠帶在許多場合提供絕佳的遮蔽保護，其可以承受的溫度範圍從100F(38C)到500F(260C)不等。請查看下列產品項目，選擇適合的高溫膠帶。 產品/顏色; 膠帶結構; 總厚度mils(mm) (基材/感壓膠); 對標準鋼板之黏著力 oz./in.(N/100mm); 斷裂時抗張強度 lbs./in.(N/100mm); 斷裂時伸長率 (%); 溫度範圍 ℉(℃); 備註. ASTM/測試方法; D-3652; D-3330; D-3759; D-3759. 3M 電路板製造膠帶. 抗電鍍 綠色膠帶851; 聚酯膜/ S/R混合膠系; 36(0.09); 29(27); 27(476); 124; 40-170 (4-77); 高性能抗電鍍 用途. 抗電鍍 藍色膠帶1278; 聚酯膜/ 橡膠系; 28(0.07); 31(34); 25(431); 116; 40~170 (4~77); *. *SMOBC(Solder Mask Over Bare Circuit裸銅覆阻焊膜製程)應用之無矽利康膠系感壓膠抗電鍍用途. 抗電鍍 橙色膠帶1279; 聚酯膜/ S/R混合膠系; 4.1(0.10); 34(37); 25(438); 120; 40~170 (4~77); 經濟型抗電鍍 用途. 抗電鍍 紅色膠帶1280; 聚酯膜/ S/R混合膠系; 3.6(0.09); 31(34); 30(525); 135; 40~170 (4~77); 高性能抗電鍍 用途. 3M 高溫膠帶. 聚醯亞胺5413 /琥珀色; 聚醯亞胺/ 矽利康膠系; 2.7(0.07); 22(24); 33(578); 62; -100~500 (-73~260); 耐高溫薄膜. 聚醯亞胺7414 /琥珀色; 聚醯亞胺/ 壓克力膠系; 1.8(0.046); 6.2(7); 29(510); 70; -100~500 (-73~260); 無矽利康膠系 的耐高溫薄膜. 水溶性5414 /霧面透明; PVA/ 水溶性合成膠系; 2.5(0.05); 7(8); 6.2(116); 98; 0~500 (-18~260); 低靜電耐高溫 之波焊用途. 低靜電聚醯亞胺 5419/琥珀色; 聚醯亞胺/ 矽利康膠系; 2.7(0.07); 20(22); 33(578); 60; -100~500 (-73~260); 低靜電耐高溫 之波焊用途. 低靜電聚醯亞胺 5433/琥珀色; 聚醯亞胺/ 矽利康膠系; 2.7(0.07); 20(22); 33(578); 60; -100~500 (-73~260); 含離型膜的 5419膠帶. 通用聚醯亞胺 7413T/7413TL /琥珀色; 聚醯亞胺/ 矽利康膠系; 2.5(0.06); 25(27); 30(525); 60; -100~500 (-73~260); 耐高溫高性能. 低靜電無矽利康膠系 聚醯亞胺/琥珀色; 聚醯亞胺/ 壓克力膠系; 1.8(0.046); -; 33(578); 60; ~500 (~260); 無矽利康膠系、 低靜電. 聚醯亞胺 7413D/7413DL /琥珀色; 聚醯亞胺/ 矽利康膠系; 2.7(0.07); 22(24); 25(450); 40; -100~425 (-73~218); 耐高溫聚酯. 聚醯亞胺7412C /琥珀色; 聚醯亞胺/ 壓克力膠系; 1.8(0.046); 23(25); 25(450); 24; -100~500 (-73~425); 無矽利康膠劑 的耐高溫膠帶. 聚酯851ST /綠色; 聚酯/ 矽利康膠系; 2.4(0.06); 30(33); 23(403); 80; -100~425 (-73~218); 耐高溫聚酯. 聚酯852ST /綠色; 聚酯/ 矽利康膠系; 3.5(0.09); 30(33); 23(403); 80; -100~425 (-73~218); 耐高溫聚酯. 適用聚醯亞胺; 聚醯亞胺/ 矽利康膠系; 2.4(0.06); 30(33); 23(403); 80; -100~425 (-73~218); 耐高溫聚酯、 耐高溫高性能.