3M Primer 底涂介绍.

3M94#底涂剂用于处理粘贴面,加快胶带出粘速度,提高胶粘力。主要用于表面难粘材质的一个表面预处理 3M 94胶带底涂剂，高粘结力，并具有抗高温 能力， 配合双面胶带一起使用，可以起到极好粘结效果,广泛用于建筑、汽车等行业,如建筑上纱窗磁条与窗框的固定,汽车后视镜的粘贴等 3M94#底涂剂应用： 主要应用于一些低表面能材料的表面预处理.增加胶带粘贴时的初粘性.特别适用于丙烯酸泡棉类胶带. 包装： 946.3ml/灌 12罐/箱 1加仑/罐 4罐/箱 特点： 加快胶带初粘速度,提高胶粘力 粘结表面： ABS,PET/PBT,blends,concrete,Wood,Metal,玻璃等。 使用方法： 粘接表面须用50%的丙酮溶液清洁,且须待表面彻底干燥后用刷子(须无纤维脱落),将底胶均匀涂在被粘面,涂层厚度为0.05MM,待底胶干燥后方可粘贴胶带。 3M 94底胶是一种淡褐色透明液体，为了改善胶接性能，涂胶前在被粘物表面涂布的一种胶粘剂。它和空气中的水分子作用，可以产生高粘结力，并具有抗高温能力，尤其和3M丙烯酸泡绵胶带一起使用，可以起到极好粘结效果。 使用指导： 1、粘结表面准备： ?用无纤维脱落的布蘸以50%异丙醇、丙酮或甲苯，清洁粘结表面。 2、操作： ?使用前用力摇晃装有3M 94底胶的瓶子。 ?用3M专用工具或刷子，滚筒（须无纤维脱落），将94底胶均匀涂在粘结表面，一般涂层厚度为2~4u。 3、干燥时间 ?干燥时间一般视温度，湿度，涂层厚度而异。 ?正常干燥时间：1分钟~1小时 ?最佳干燥时间：10分钟~30分钟（温度：23℃，湿度65%） ?其间须注意涂层表面绝对不受污染 4、双面胶带粘接 ?将双面胶带贴到已干燥的涂层表面，并施以一定的压力。 注意事项： ?1、3M 94底胶是一种化学性质活跃的物质，所以每次使用时，只需取出当天（8小时）的用量，其余的仍密封保存。 ?2、操作环境应有良好的通风，并保清洁。