保护膜

3M保护膜，具有优异的耐磨性，撕去后不留残胶，易模切等特点。能将运输和使用过程中产品表面的磨损降到最低，全面完整、持久保护。3M保护膜，按背材不同，大致可分为两类：PE保护膜和PET保护膜。PET保护膜的耐磨性和透明性会优于PE保护膜，而PE保护膜的贴服性会更好。 客户可根据不同的应用需求进行选择。

| 产品名 | 描述 |
| --- | --- |
| 2K04M | 产品编号:2K04M 厚度:0.050 背材:透明PE 特点与应用:超弱粘性保护膜。多用于背光源的保护及显示屏的保护。 |
| 2K05E | 产品编号:2K05E 厚度:0.050 背材:透明PE 特点与应用:低静电，弱粘性保护膜，用于背光模组的保护或抛光塑料，铭牌的保护。 |
| 2K25E | 产品编号:2K25E 厚度:0.050 背材:抗静电透明PE 特点与应用:低静电的保护膜，用于显示屏的保护，特别适用于对静电敏感的材料。 |
| 3K04 | 产品编号:3K04 厚度:0.065 背材:透明PE 特点与应用:超弱粘性保护膜。多用于背光源的保护及显示屏的保护。 |
| 46K04 | 产品编号:46K04 厚度:0.120 背材:透明PET 特点与应用:多用于电脑外壳/电池外壳的保护，撕去后表明干净，易于冲切，保持外壳漆面美观。 |
| 331S | 产品编号:331S 厚度:0.085 背材:蓝色透明PVC 特点与应用:多用于电脑显示屏的保护。 |
| 3112C | 产品编号:3112C 厚度:0.080 背材:透明PE 特点与应用:多用于电脑显示屏的保护。 |
| 5112C | 产品编号:5112C 厚度:0.130 背材:透明PE 特点与应用:多用于电脑显示屏的保护。 |
| CIP-01 | 产品编号:CIP-01 厚度:0.065 背材:透明PE 特点与应用:透明PET保护膜，可用于保护塑料及凹凸喷涂面板。 |
| CIP-02 | 产品编号:CIP-02 厚度:0.115 背材:透明PET 特点与应用:超弱粘性的透明PET保护膜。用于保护机壳漆面，而不会把漆带下来。 |
| FVS14S | 产品编号:FVS14S 厚度:0.160 背材:透明PVC 特点与应用:透明，撕去后表面干净。通过吸附原理来保护干净平滑的表面。 |
| FVS110S | 产品编号:FVS110S 厚度:0.160 背材:透明PVC 特点与应用:透明，撕去后表面干净。通过吸附原理来保护干净平滑的表面。 |