3M标签知识

1 面材

| 面材 | 颜色 | 温度范围 | 印刷方式 | 柔顺性 | 抗化学腐蚀性 | 耐潮湿性 | 耐候性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 热转移打印PET | 白色、亮银、铂金、透明 | -40℃~149℃ | 印刷、热转印 | 差 | 极佳 | 极佳 | 极佳 |
| 点阵打印PET | 白色、哑银、透明 | -40℃~149℃ | 点阵打印、书写 | 差 | 极佳 | 极佳 | 极佳 |
| 印刷PET | 白色、亮银、哑银、铂金、透明 | -40℃~149℃ | 凸版、柔版、丝网印刷 | 差 | 极佳 | 极佳 | 极佳 |
| 丝网印刷PET | 白色、亮银、哑银、铂金、透明 | -40℃~149℃ | 丝网印刷 | 差 | 极佳 | 极佳 | 极佳 |
| 激光打印PET | 白色 | -40℃~149℃ | 激光打印、书写 | 差 | 极佳 | 极佳 | 极佳 |
| 防伪(Void Label) | 白色、亮银 | -40℃~121℃ | 印刷、热转印 | 差 | 极佳 | 极佳 | 极佳 |
| PP | 白色、透明 | -29℃~60℃ | 印刷、热转印 | 差 | 好 | 极佳 | 好 |
| Acylar | Clear | -40℃~79℃ | 热转印、柔印 | 中等 | 极佳 | 好 | 好 |
| Acylar | 白色、黑色 | -40℃~225℃ | 热转印、激光蚀刻 | 良 | 好 | 好 | 好 |
| Foil | 哑银、亮银 | -40℃~121℃ | 丝网印刷、印刷 | 中等 | 好 | 极佳 | 极佳 |
| Vinyl | 白色 | -40℃~79℃ | 印刷 | 极佳 | 中等 | 好 | 好 |
| 易碎膜 | 白色、透明 | -40℃~149℃ | 印刷、热转印 | 极佳 | 中等 | 好 | 好 |
| Lexan™ | 丝绒状透明 | -40℃~121℃ | 印刷 | 中等 | 好 | 极佳 | 好 |
| 聚酰亚胺 | 白色 | -40℃~288℃ | 印刷、热转印 | 好 | 极佳 | 极佳 | 极佳 |
| 覆合膜 | 炫彩 | n/a | 印刷 | 好 | 好 | 好 | 好 |

2 粘胶剂

粘胶剂是标签材料的重要组合部分。3M研制出多种粘胶剂以配合不同环境及被贴物的要求。

| 类别 | 粘胶剂型号 | 特点和用途 | 典型产品 | 温度（℃） |  |  | 粘胶剂性能 |  |  | 粘性 |  | 耐候性能 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 贴标 | 最低 | 最高 | 初始粘性 | 最终粘性 | 加工性能 | 低表面能 | 高表面能 | 化学品 | 紫外线 | 潮湿 |
| 高温型 | CSA3100 | 耐热性能极佳，能耐高温达300 | 57812 | 10 | -40 | 260 | 中等 | 极佳 | 极佳 |  | X | 极佳 | 极佳 | 极佳 |
| 强粘型 | 300 | 初始粘性极好，适用于高能表面、低能表面及不平滑表面 | 7880 | 10 | -40 | 149 | 极佳 | 好 | 好 | X | X | 好 | 好 | 好 |
|  | 310 | 防溢胶、适用于热转移打印及激光打印 | 7816 | 10 | -40 | 149 | 好 | 好 | 中等 | X | X | 好 | 好 | 好 |
|  | CSA354 | 通用型强粘性粘胶剂、低溢胶 | 57816 | 10 | -40 | 149 | 好 | 好 | 中等 | X | X | 好 | 中等 | 好 |
|  | 350 | 对轻度油性、粉末喷涂及低能表面有极强的粘性，可耐温至177 | 7871 | 10 | -40 | 149 | 好 | 极佳 | 好 | X | X | 好 | 好 | 极佳 |
|  | P1400 | 高性能增强型粘胶剂，对于面材具有广泛适应性，户内户外使用 | OFM03402 | 4 | -28 | 150 | 好 | 好 | 好 | X | X | 好 | 极佳 | 极佳 |
|  | P1480 | 优异的初始粘性和最终粘性，可应用于粗糙及粉末喷涂表面，尤其适用于汽车蓄电池表面粘贴 | FP20002 | 4 | -28 | 105 | 好 | 极佳 | 中等 | X | X | 好 | 中等 | 好 |
|  | P1650 | 使用于恶劣环境，优异的耐化学品、潮湿和耐热性能，可耐受给中汽车和工业用溶剂 | FM033202 | 4 | -40 | 150 | 好 | 好 | 中等 | X | X | 好 | 中等 | 好 |
| 特殊型 | 320 | 高韧性粘胶剂，边角防翘性能好，适用于小直径及弯曲表面 | 3690E | 10 | -60 | 150 | 好 | 好 | 好 | X | X | 好 | 好 | 好 |
|  | 400 | 适用于低温、耐候性极好、不变黄 | 7331FL | 10 | -51 | 149 | 好 | 好 | 好 | X | X | 好 | 极佳 | 好 |
|  | F2210 | 适用于低温标贴，可在零下18度贴标 | FP0161102 | -18 | -51 | 149 | 中等 | 中等 | 良 | X | X | 差 | 中等 | 中等 |
|  | P2000FR | 阻燃型永久性粘胶剂，UL认证 | 7203 | 5 | -29 | 150 | 好 | 好 | 好 | X | X | 好 | 好 | 好 |
| 可移除型 | 1000 | 对于多种面材的可干净移除及反复粘贴性能 | 7113 | -15 | -29 | 121 | 差 | 差 | 好 | X | X | 差 | 中等 | 差 |
|  | R3500 | 良好的初始粘性，可干净移除，某些表面可重复粘贴 | FM01860N | 5 | -29 | 60 | 中等 | 中等 | 好 | X | X | 中等 | 好 | 中等 |
|  | Removable | 高透明度，可从大多数基材上干净移除 | 76991 | 10 | -40 | 85 | N/A | 好 | 好 | X | X | 好 | 好 | 好 |
| 橡胶基型 | 500 | 可粘贴于PVC表面 | 7600 | 10 | -40 | 79 | N/A | 好 | 中等 | X | X | 好 | 极佳 | 极佳 |
|  | G1120 | 高初始粘性，使用于轮胎等不平整表面，抗橡胶渗出 | FPT402 | 4 | -29 | 60 | 好 | 极佳 | 差 | X | X | 等 | 中等 | 中等 |

3 离型纸

备有各种离型纸以配合不同印刷及贴标方式的要求。

| 种类 | 名称 | 厚度/克重 | 印刷方式 | 特点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DK | 密实牛皮底纸 | 40#、50#、60#、80# | 轮转印刷、热转移印刷 | 耐潮湿、模切性能良好 |
| PCK | 淋膜牛皮底纸 | 40#、90# | 丝网印刷 | 平整度好、适合单张型加工 |
| CCK | 高岭土底纸 | 50#、80# | 轮转印刷、丝网印刷 | 表面平滑度、平整度高 |
| SCK | 超砑光处理牛皮底纸 | 50# | 轮转印刷、热转移印刷 | 厚度均匀、强度高、具有透光性 |
| Glassine | 格拉辛底纸 | 80#、90# | 轮转印刷、热转移印刷 | 厚度均匀、强度高、具有透光性 |
| PET | 聚酯薄膜底纸 | 1.0mil、1.5 mil、4.0 mil | 轮转印刷 | 高强度、耐潮湿、适合高速贴标 |
| PP | 聚丙烯薄膜底纸 | 2.0 mil | 轮转印刷 | 高强度、耐潮湿、适合高速贴标 |