双面胶带

3M 双面胶带，对塑料和金属材料，甚至粉末喷涂(如：UV喷涂的表面)或一些难粘表面具有优异的粘附性以及耐冷热冲击性。

双面胶带(两面不同粘剂)

| 产品名 | 描述 |
| --- | --- |
| 4377-50 | 产品编号:4377-50 厚度:0.050 基材:透明PET 特点与应用:耐高温性能优良。两面不同的粘性，一面高粘性，适合永久固定；另一面中粘性，适合重新定位的需求。厚度是同类产品中最薄的一种，特别符合薄型设计的要求。主要用于元器件的粘接等。 |
| 4377-85 | 产品编号:4377-85 厚度:0.085 基材:透明PET 特点与应用:是4377-50的加厚版本，同样耐高温性优良，但不如9731的耐高温性。 |
| 9415PC | 产品编号:9415PC 厚度:0.050 基材:透明PET 特点与应用:主要用于一面重新定位的功能。 |
| 9425HT | 产品编号:9425HT 厚度:0.125 基材:透明PET 特点与应用:耐高温性能优良。两面不同的粘性，一面高粘性，适合永久固定；另一面中粘性，适合重新定位的需求。例如：元器件的粘接，特别是对温度有一定要求的元器件。 |
| 9425 | 产品编号:9425 厚度:0.140 基材:透明PVC 特点与应用:耐高温性能不如9425HT，也是两面不同的粘性，一面高粘性，适合永久固定；另一面中粘性，抗UV 性能优异。适合重新定位的需求，例如：普通元器件的粘接。 |
| 9731 | 产品编号:9731 厚度:0.140 基材:半透明PET 特点与应用:丙烯酸/有机硅双面胶带，适合一面粘接硅树脂，一面塑料材料的粘接。 |

双面胶带(两面相同粘剂)

| 产品名 | 描述 |
| --- | --- |
| 4801 | 产品编号:4801 厚度:0.100-0.150 基材:白色TISSUE透明 特点与应用:两面不同的胶层厚度，适合粘UV 涂层的表面。 |
| 9009 | 产品编号:9009 厚度:0.05 基材:透明PET 特点与应用:薄PET胶带，良好的耐热冲击， 特别适合于缓震垫片的粘接。 |
| 9019 | 产品编号:9019 厚度:0.03 基材:透明PET 特点与应用:超薄PET胶带，良好的耐热冲击， 特别适合于对厚度有要求的缓震垫片或LCD 背光模组片材的粘接。 |
| 9077 | 产品编号:9077 厚度:0.05 基材:白色TISSUE 特点与应用:优异的耐热冲击， 可用于的高温无铅工艺， 其离型纸也可以过回流焊， 还具有低挥发性， 易模切的特点。例如： 柔性线路板的粘接（过高温回流焊） 。 |
| 9475LE | 产品编号:9475LE 厚度:0.115 基材:透明PET 特点与应用:良好的耐热冲击性及剥离强度。常用于机壳， 塑料件/金属件的粘接。 |
| 9492MP | 产品编号:9492MP 厚度:0.063 基材:透明PET 特点与应用:467MP 的有基材版本， 良好的耐热冲击性， 适用于元器件的粘接。 |
| 9495LE | 产品编号:9495LE 厚度:0.17 基材:透明PET 特点与应用:适用于低表面能粘接， 对低表面能的塑料， 泡棉及软垫缓振材料粘接性能优异。 |
| 9495MP | 产品编号:9495MP 厚度:0.143 基材:透明PET 特点与应用:468MP 的有基材版本。适用于元器件的粘接。 |
| 9609 | 产品编号:9609 厚度:0.225 基材:透明PET 特点与应用:较厚的PET 胶带，常用于视窗,边框粘接. |
| 55230 | 产品编号:55230 厚度:0.15 基材:白色半透明TISSUE 特点与应用:较55235厚,剥离力更优异。粘接塑料,塑料垫片,Mylar片等。 |
| 55231 | 产品编号:55231 厚度:0.15 基材:白色半透明TISSUE 特点与应用:高粘接强度， 特别适用于泡棉的粘接。 |
| 55232 | 产品编号:55232 厚度:0.15 基材:白色半透明可移除TISSUE 特点与应用:具有独特的容易移除性能。适用于需要经常更换的零部件， 如： 打印机/复印机/传真机的硒鼓周边零部件。 |
| 55235 | 产品编号:55235 厚度:0.1 基材:白色半透明TISSUE 特点与应用:超薄无纺布基材胶带， 适合粘接塑料， 塑料垫片， 金属铝箔等。 |
| 55256 | 产品编号:55256 厚度:0.05 基材:透明PET 特点与应用:良好的耐热冲击， 适合电脑屏幕边框，LCD 泡棉， 元器件， 电池绝缘体附件等粘接。 |
| 55257 | 产品编号:55257 厚度:0.075 基材:透明PET 特点与应用:良好的耐热冲击， 适合泡棉， 元器件， 电池绝缘体附件等粘接。 |
| 55258 | 产品编号:55258 厚度:0.125 基材:透明PET 特点与应用:优良的耐热冲击及剥离强度， 适合泡棉、元器件、电池绝缘体附件粘接。 |
| 55261 | 产品编号:55261 厚度:0.1 基材:透明PET 特点与应用:良好的耐热冲击， 适合泡棉， 元器件， 电池绝缘体附件等粘接。 |
| 55262 | 产品编号:55262 厚度:0.15 基材:透明PET 特点与应用:良好的耐热冲击， 适合电脑屏幕边框的粘接，LCD 泡棉粘接、元器件、电池绝缘体附件粘接。 |
| Y9448 | 产品编号:Y9448 厚度:0.15 基材:白色TISSUE 特点与应用:对橡胶，PP， 粗糙表面具有较好的粘性。适合于铭牌/标志粘接， 绝缘片， 塑料垫片的粘接。 |