无基材纯胶膜

纯胶膜产品对粗糙表面， 曲面有较好的帖服性和粘接性， 并且具有耐温， 耐湿， 耐溶剂型等特点。3M 公司还提供了双面离型纸版本， 方便加工商模切。

| 产品名 | 描述 |
| --- | --- |
| 467MP | 产品编号:467MP 厚度:0.05 特点与应用:良好的耐热冲击， 对各种塑料/金属外壳及泡棉粘接性能优异。适合于铭牌/标志粘接， 话筒网孔和滤波器粘接， 金属/聚酯罩粘接， 元器件粘接等。 |
| 468MP | 产品编号:468MP 厚度:0.125 特点与应用:467MP 的加厚版本。剥离强度更高， 良好的耐热冲击， 对各种塑料/金属外壳及泡棉粘接性能优异。适合于铭牌/标志粘接， 话筒网孔和滤波器粘接， 金属/聚酯罩粘接， 元器件粘接。 |
| 966 | 产品编号:966 厚度:0.05 特点与应用:良好的耐热冲击， 对各种塑料/金属外壳及泡棉粘接性能优异。适合于普通高温回流焊工艺， 如： 柔性线路的加固。 |
| 7955MP | 产品编号:7955MP 厚度:0.125 特点与应用:468MP 的双离型纸版本。 |
| 9079 | 产品编号:9079 厚度:0.05 特点与应用:优异的耐热冲击性， 低挥发性特点， 可用于的高温无铅工艺， 其离型纸也可过回流焊。例如： 柔性线路板的粘接（ 过高温回流焊） 。 |
| 9082 | 产品编号:9082 厚度:0.05 特点与应用:特别优异的耐高温性， 低释气性。满足高温下生产和操作的苛刻要求， 可用于的高温无铅工艺， 其离型纸也可过回流焊。如： 柔性线路板的粘接（ 过高温回流焊） 。 |
| 9085 | 产品编号:9085 厚度:0.125 特点与应用:9082 的加厚版本， 特别优异的耐高温性， 满足高温下生产和操作的苛刻要求。可用于的高温无铅工艺， 其离型纸也可过回流焊。例如： 柔性线路板的粘接（ 过高温回流焊） 。 |
| 9458 | 产品编号:9458 厚度:0.025 特点与应用:超薄， 高初粘性能。可用于固定回流焊过程中的柔性线路板。 |
| 9471LE | 产品编号:9471LE 厚度:0.05 特点与应用:特别适用于粘接标识到粉末涂层的表面， 低表面能的塑料及油性的材料上。 |
| 9472LE | 产品编号:9472LE 厚度:0.13 特点与应用:9471LE 的加厚版， 特别适用于粘接粉末涂层和粗糙的低表面能的塑料。 |
| 9482PC | 产品编号:9482PC 厚度:0.05 特点与应用:较高的初粘性和剪切力， 对塑料和泡棉有较好的粘性。 |
| 9485PC | 产品编号:9485PC 厚度:0.125 特点与应用:9482PC 的加厚版本。 |
| 9671LE | 产品编号:9671LE 厚度:0.05 特点与应用:9471LE 的厚离型纸版本， 平整度更好， 更加便于操作。 |
| 9672LE | 产品编号:9672LE 厚度:0.13 特点与应用:9472LE 的厚离型纸板本， 平整度更好， 更加便于操作。 |
| F9460 | 产品编号:F9460 厚度:0.05 特点与应用:良好的耐热冲击， 高粘接强度， 高剪切强度， 及优异的防水性能。可用于高温无铅回流焊工艺， 如： 柔性线路板的加固， 或对耐热性有要求的外框粘接等。 |
| F9469 | 产品编号:F9469 厚度:0.13 特点与应用:良好的耐热冲击， 高粘接强度， 高剪切强度， 及优异的防水性能。可用于高温无铅回流焊工艺， 如： 柔性线路板的加固， 或对耐热性有要求的外框粘接等。 |
| F9473 | 产品编号:F9473 厚度:0.25 特点与应用:较F9469 更好的粘接强度， 良好的耐热冲击， 高剪切强度， 及优异的防水性能。可用于高温无铅回流焊工艺， 如： 柔性线路板的加固， 或对耐热性有要求的外框粘接等。 |